中华人民共和国国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分 热轧带肋钢筋》（GB/T1499.2-2018代替GB/T1499.2-2007）已于2018年2月6日发布，于2018年11月1日实施。主要变化如下：

1.增加了冶炼方法；钢应采用转炉或电弧炉冶炼，必要时可采用炉外精炼。

2.取消了335MPa级钢筋；

3.增加了600MPa级钢筋；

4.增加了带E的钢筋牌号；

5对长度允许偏差、弯曲度适当加严；长度允许偏差由±25mm调整为0~+50mm；增加钢筋弯曲度每米不大于4mm

6.对重量允许偏差进行了适当加严，明确重呈偏差不允许复验；直径6~12钢筋重量偏差由7%调整为6.0%

7.将牌号带E的钢筋反向弯曲试验要求作为常规检验项目；

8.增加了钢筋疲劳试验方法的规定；

9.增加了金相组织检验的规定；

10.增加了宏观金相、截面维氏硬度、微观组织及检验方法；

11.增加横肋末端间隙的测量方法；

12.将表面标志轧上“经注册的厂名（或商标）”改为“ 企业获得的钢筋混凝土用热轧钢筋产品生产许可证编号（后3位）”，删除了“公称直径不大于10 mm的钢筋，可不轧制标志，可采用挂标牌的方法”；

13.删除了附录A《钢筋在最大力下总伸长率的测定方法》。